## Slide 1: Выпускная квалификационная работа Магистерская диссертация «Анализ особенностей кинетики усталостного разрушения высокопрочных сталей в морской воде»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа механики и процессов управления
Выполнил: Гальчун И.А.
Группа: 3641503/90601
Руководитель:
доцент, к.ф.-м.н. Ермакова Н.Ю.
Научный консультант:
Зам.ген.директора ЦНИИ КМ «Прометей», д.т.н. Ильин А.В.
Санкт-Петербург
2021г.

## Slide 2
Актуальность и постановка задачи
Макет атомного ледокола «Лидер», проект 10510, плановый спуск – декабрь 2027
Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»,
предназначенная для разработки
Приразломного месторождения в Печорском море

## Slide 3: Исходные данные
2. Верхние огибающие, применяемые в данное время
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2
Воздух | 1
WM | 6.5e-06 | 8e-06 | 8.9655e-06 | 1.0408e-05 | 2.3409e-05 | 3.8571e-05 | 5.55e-05 | 7.75e-05 | 8.75e-05 | 0.000146 | 0.000124 | 0.000128 | 0.000149 | 0.00017 | 0.00019875 | 0.000225 | 0.000275 | 0.00032227
HAZ I | 9.5284e-06 | 1.0686e-05 | 1.2683e-05 | 2.55e-05 | 3.1176e-05 | 3.9286e-05 | 5.8182e-05 | 7.9286e-05 | 9.4167e-05 | 0.00011333 | 0.0001325 | 0.0001475 | 0.000161 | 0.000175 | 0.00021167 | 0.00021833 | 0.0002575 | 0.000275 | 0.00032616
HAZ II | 1.4054e-05 | 1.4028e-05 | 2.1667e-05 | 3.4667e-05 | 4.2917e-05 | 5.0455e-05 | 7.6429e-05 | 0.000106 | 0.000115 | 0.0001325 | 0.00013625 | 0.00015375 | 0.00016125 | 0.000185 | 0.00019667 | 0.00024333 | 0.00029468
Корр. среда | 1
WM | 8.456e-05 | 0.00011183 | 0.00017 | 0.00023864 | 0.00030909 | 0.00037143 | 0.00049545 | 0.00060556 | 0.0006375 | 0.00069375 | 0.00077857 | 0.000775 | 0.001 | 0.00092727 | 0.0010636 | 0.0011222 | 0.00106 | 0.0014714
HAZ I | 8.334e-05 | 6.3855e-05 | 8.8034e-05 | 0.00017833 | 0.00019615 | 0.00021765 | 0.00036765 | 0.00043462 | 0.00038571 | 0.00045455 | 0.000505 | 0.00048696 | 0.00052 | 0.00073333 | 0.00089167 | 0.00055556 | 0.00085 | 0.00115 | 0.00088333 | 0.0011692 | 9.0959e-05 | 0.00012855 | 0.0001601 | 0.00021105 | 0.00023162 | 0.00078212 | 0.00055571 | 0.00070714 | 0.0005971 | 0.00086221 | 0.001247 | 0.00057639 | 0.0010164 | 0.0010703 | 0.0010843 | 0.0012441 | 0.0013459 | 0.0014521 | 0.0015522 | 0.0017241 | 0.0017105 | 0.0021971
HAZ II | 0.00022894 | 0.00026579 | 0.00033333 | 0.00037407 | 0.00046364 | 0.00049048 | 0.00055789 | 0.0006 | 0.00065625 | 0.0007 | 0.00075714 | 0.00083333 | 0.00089167 | 0.00095455 | 0.00104 | 0.0011 | 0.0012593
1. Механические свойства сталей, применяемые при проектировании глубоководной техники
3.Экспериментальные данные, ставящие под сомнение допустимость применения используемых верхних огибающих
4. Методические указания к расчетам скорости роста усталостных трещин
Результаты испытаний основного металла стали марок 08ХН3МД и 09ХН4МД на воздухе и в условиях естественной коррозии
Результаты испытаний сварных соединений, выполненных SAW проволокой марки 08ГСМТ под флюсом АН-42

## Slide 4
Экспериментальные исследования
1 – датчик раскрытия берегов надреза, 4 – резиновые кольца,
2 – опорные ролики, 5 – коррозионная ванна,
3 – нагружающий ролик, 6 – коррозионная среда,
7 – ножи для крепления датчика раскрытия
Рекомендуемая оснастка для коррозионных испытаний на трехточечный изгиб.
Фотографии доломанных образцов после испытаний на циклическую трещиностойкость

## Slide 5
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2
Результаты испытаний основного металла стали марок 08ХН3МД и 09ХН4МД на воздухе (слева) и в условиях естественной коррозии (справа)
Результаты испытаний всех сварных соединений, применяемых для ГВТ, на воздухе (слева) и в условиях естественной коррозии (справа)
Результаты экспериментальных исследований
Chart: ΔK, Н/мм3/2
Воздух | 1
Chart: ΔK, Н/мм3/2
Корр. среда | 1

## Slide 6
Результаты исследований в условиях катодной поляризации и пониженной частоте нагружения
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2
| 1173.2011360004396 | 1192.2076698126771 | 1326.9107991293026 | 1352.0343597237966 | 1493.4305528210909 | 1530.0977540650338 | 1711.2125158017127 | 1746.6470626046635 | 1103 | 1143 | 1183 | 1226 | 1388 | 1439 | 1494 | 1681 | 1728 | 1776 | 1003 | 1057 | 1112 | 1310 | 1355 | 1405 | 1455 | 1606 | 1666 | 1729 | 1246.2298749465256 | 1313.8009483349679 | 1388.58741636581 | 1468.9847284995003 | 1819.1668586266192 | 2501.46996896571 | 1522 | 1579 | 1640 | 1706 | 1775
Корр. среда: 0,01Гц | 0.0016318 | 0.0011042 | 0.0010517 | 0.0013235 | 0.0013617 | 0.0017317 | 0.0025652 | 0.0024091 | 0.000782 | 0.000714 | 0.000782 | 0.000914 | 0.00139 | 0.00137 | 0.00128 | 0.00156 | 0.00179 | 0.00183 | 0.000521 | 0.000768 | 0.000869 | 0.00099 | 0.00115 | 0.00125 | 0.000971 | 0.00173 | 0.00179 | 0.00194 | 0.00093945 | 0.00093025 | 0.0010753 | 0.0013553 | 0.0019217 | 0.003565 | 0.00143 | 0.00161 | 0.00174 | 0.0019 | 0.0021
Chart: K, Н/мм3/2
| 668.36783818615027 | 810.67568466567184 | 828.35080147317558 | 1131.0169499711451 | 1154.8242870865527 | 1180.0839614555068 | 1205.8206147471371 | 1230.3394013134853 | 1257.2872151582728 | 1287.9380627509533 | 1317.2505290462948 | 1346.1877263027284
Корр. среда: 0,01Гц, -1В | 6.7876e-05 | 0.00082714 | 0.00083519 | 0.0017123 | 0.0025691 | 0.0019423 | 0.0018651 | 0.0019077 | 0.0021391 | 0.0024344 | 0.0023293 | 0.00193
Результаты испытаний основного металла стали марок 08ХН3МД и 09ХН4МД в условиях катодной поляризации (слева и по центру) и при пониженной частоте нагружения (по центру и справа)

## Slide 7
Уточнение верхних огибающих
Результаты испытаний основного металла стали марок 08ХН3МД и 09ХН4МД на воздухе (слева), в условиях естественной коррозии (в центре), а также в условиях частоты нагружения 0,01Гц (справа) и диаграммы верхних огибающих с действующими и уточненными коэффициентами
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2
| 1173.2011360004396 | 1192.2076698126771 | 1326.9107991293026 | 1352.0343597237966 | 1493.4305528210909 | 1530.0977540650338 | 1711.2125158017127 | 1746.6470626046635 | 1103 | 1143 | 1183 | 1226 | 1388 | 1439 | 1494 | 1681 | 1728 | 1776 | 1003 | 1057 | 1112 | 1310 | 1355 | 1405 | 1455 | 1606 | 1666 | 1729 | 1246.2298749465256 | 1313.8009483349679 | 1388.58741636581 | 1468.9847284995003 | 1819.1668586266192 | 2501.46996896571 | 1020 | 1054 | 1090 | 1128 | 1168 | 1522 | 1579 | 1640 | 1706 | 1775
Корр. среда: 0,01Гц | 0.0016318 | 0.0011042 | 0.0010517 | 0.0013235 | 0.0013617 | 0.0017317 | 0.0025652 | 0.0024091 | 0.000782 | 0.000714 | 0.000782 | 0.000914 | 0.00139 | 0.00137 | 0.00128 | 0.00156 | 0.00179 | 0.00183 | 0.000521 | 0.000768 | 0.000869 | 0.00099 | 0.00115 | 0.00125 | 0.000971 | 0.00173 | 0.00179 | 0.00194 | 0.00093945 | 0.00093025 | 0.0010753 | 0.0013553 | 0.0019217 | 0.003565 | 0.000183 | 0.000191 | 0.000196 | 0.000232 | 0.00025 | 0.00143 | 0.00161 | 0.00174 | 0.0019 | 0.0021
Действующие |  | Уточненные | 
Воздух |  |  | 
C | 3.05E-11 | C | 8E-11
m | 2.3 | m | 2.3
Среда |  |  | 
C | 6.5E-11 | C | 1.6E-10
m | 2.3 | m | 2.3
Таблица действующих и уточненных коэффициентов для диаграмм верхних огибающих скорости роста усталостной трещины
Chart: K, Н/мм3/2

## Slide 8
Создание подхода расчетной оценки вклада водородного охрупчивания в скорость РУТ
Расчетные кривые: красная – катодная поляризация -1,0 В ( =0,6), зеленая естественная коррозия ( =0,9)
(),
где – скорость РУТ в воздушной среде;
, – параметры распределения Вейбулла;
– коэффициент учитывающий различие в значениях для статического и усталостного нагружения;
– предельное значение скорости разрушения по механизму водородного охрупчивания;
– период нагружения;
- скорость диффузии водорода,
– частота нагружения
– масштабный коэффициент в размерности [сек]

## Slide 9
Пример применения предлагаемого подхода расчетной оценки
Входные данные:
Скорость диффузии водорода: мм/сек;
Начальный размер дефекта – 1 мм
Предельно допустимый уровень растягивающих напряжений: МПа
Частота нагружения Гц
Заданное количество циклов равно 7000
Зная находим , после чего по формуле:
определяем предельную конечную длину трещины. После чего интегрируя представленное ниже выражение получаем число циклов, за которое трещина подрастет до предельной длины.
8831 цикл
подходит
5742 цикла не подходит

## Slide 10
Область для дальнейшего исследования
Данный подход не учитывает совместное влияние водородного охрупчивания и анодного растворения при низких частотах нагружения
Необходимо уточнение значений
Необходима дополнительная верификация модели при различных режимах нагружения и пороговых значений (значениях близких к и месту перехода)
Расчетные кривые: сплошные линии 0,01 Гц, пунктирные 0,1 Гц, красные – катодная поляризация -1,0 В ( =0,6), зеленые естественная коррозия ( =0,9)

## Slide 11
Chart: K, Н/мм3/2
Заключение
В ходе работы были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:
1) Большое количество результатов экспериментальных исследований по циклической трещиностойкости;
2) Уточненные коэффициенты диаграмм, соответствующих верхним огибающим скоростей роста усталостной трещины в воздушной и коррозионной среде;
3) Модель, учитывающая вклад водородного охрупчивания в скорость роста усталостной трещины в агрессивной среде.
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2
Chart: K, Н/мм3/2

## Slide 12: Спасибо за внимание!