## Slide 1
Дилатационные включения в упругом клине
Гудкина Жанна Вадимовна
23 июня 2021
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа механики и процессов управления
Научный руководитель
профессор, д. ф.-м. н. М.Ю. Гуткин
Научный консультант
к. ф.-м. н., в. н. с., зав. лабораторией ФТИ РАН Т.С. Аргунова
Научный консультант
к. ф.-м. н., с. н. с. лаборатории ИПМаш РАН С.А. Красницкий
Notes: 1

## Slide 2
Нанопроволоки типа «ядро-оболочка»
1/20
Экспериментальные изображения композитных НП типа «ядро-оболочка» с различной огранкой ядра и оболочки:
а) треугольной;
(Jenichen B. et al. Journal of Crystal Growth 427 (2015) 21-23)
б) прямоугольной;
(Nie A. et al. Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 10665-10671)
в) шестиугольной;
(Jenichen B. et al. Journal of Crystal Growth 410 (2015)
1-6)
г) восьмиугольной.
(Ollivier M. et al. Journal of Crystal
Growth 363 (2013)
158-163)

## Slide 3
Упругие модели НП типа «ядро-оболочка»
2/20
1. Осесимметричные
(Gutkin M. Yu. et al. Journal of Physics: Condensed Matter. 12 (2000) 5391;
Kolesnikova A. L. et al. Philosophical Magazine Letters 84 (2004) 501-506.)
2. Учитывающие огранку границы раздела
(Krasnitckii S. A. et al. Journal of Physics:
Conference Series 690 (2016) 012022;
Zou W. N. et al. International Journal of Solids and Structures 49 (2012) 1627-1636.)
3. Учитывающие огранку внешней поверхности
4. Учитывающие локальную огранку внешней поверхности
(Pan C. et al. Mechanics of Materials 77 (2014) 86-97;
Pan C. et al. International Journal of Mechanical Sciences 126 (2017) 142-150.)

## Slide 4
Цели и задачи работы
3/20
Цель работы: получить аналитическое решение граничной задачи теории упругости для дилатационной нити в упругом клине.
Задачи:
Найти решение поставленной задачи в пространстве Меллина.
Провести обращение (аналитически или численно) образов Меллина в решение для реального пространства.
Выполнить визуализацию полученного решения с помощью графиков и карт напряжений в поперечном сечении клина.
Проверить решение на выполнение уравнений равновесия теории упругости и граничных условий задачи.
Сравнить полученное решение с решением для такого же включения в бесконечной упругой среде.

## Slide 5
Модель
Пластическая дисторсия такого дефекта:
, где
Дилатационная нить с координатами (r0, φ0) в клиновидном упругом теле со свободными поверхностями φ = ± β.
Для определения поля напряжений этого дефекта введем функцию напряжений Эри в виде суммы:
4/20

## Slide 6
Общая процедура решения граничных задач в клине
5/20
Образы Меллина для функций напряжения Эри:
Общее решение бигармонического уравнения будем искать в виде:
Частное решение можно записать следующим образом:
Ненулевые компоненты тензора напряжений дилатационной нити в упругом клине определяются обратными преобразованиями Меллина:

## Slide 7
Распределения напряжений

## Slide 8
Распределение ненулевых компонент тензора напряжений дилатационной нити σrr (а), σφφ (б),
σrφ (в), σzz (г) в случае r = 0.5r0. Штриховые кривые соответствуют случаю бесконечной упругой среды без свободных поверхностей. Напряжения даны в единицах α.
6/20
а
б
в
г

## Slide 9
Распределение ненулевых компонент тензора напряжений дилатационной нити σrr (а), σφφ (б), σrφ (в), σzz (г) в случае r = 2r0. Штриховые кривые соответствуют случаю бесконечной упругой среды без свободных поверхностей. Напряжения даны в единицах α.
7/20
а
б
в
г

## Slide 10
График зависимости компоненты напряжения σzz дилатационной нити, симметрично расположенной относительно граней клина (φ0 = 0), от половины угла раствора клина β в точках (0.5r0, 0), (0.5r0, ‒β) и (2r0, 0), (2r0, ‒β). Напряжения даны в единицах α.
8/20
Осевое напряжение

## Slide 11
График зависимости осевой компоненты напряжений σzz от r/r0 при разных значениях β: а) на биссектрисе клина, φ = 0, б) на поверхности клина, φ = ‒β. Напряжения даны в единицах α.
9/20
Осевое напряжение
а
б

## Slide 12
Графики зависимостей осевой компоненты напряжений σzz от углового положения дилатационной нити относительно граней клина с углом раствора β = π/4. Напряжения даны в единицах α.
10/20
Произвольное положение нити

## Slide 13
Карты напряжений

## Slide 14
Угол раствора клина 180° (β = π/2)

## Slide 15
Карты напряжений дилатационной нити в упругом клине с углом раствора 180°:
(а) σrr, (б) σφφ,
(в) σrφ, (г) σzz. Напряжения даны в единицах α. Зеленым кружком отмечено положение нити.
11/20
σrr
σφφ
σrφ
σzz

## Slide 16
Угол раствора клина 360° (β = π)

## Slide 17
Карты напряжений дилатационной нити в упругом клине с углом раствора 360°:
(а) σrr, (б) σφφ, (в) σrφ, (г) σzz. Напряжения даны в единицах α. Прямыми штриховыми линиями на картах (а) и (г) показаны разрезы. Зеленым кружком отмечено положение нити.
12/20
σrr
σφφ
σrφ
σzz

## Slide 18
Карты напряжений дилатационной нити в бесконечной упругой среде без свободных поверхностей.
(а) σrr, (б) σφφ,
(в) σrφ, (г) σzz. Напряжения даны в единицах α. Зеленым кружком отмечено положение нити.
13/20
σrr
σφφ
σrφ
σzz

## Slide 19
а
б
в
Карты напряжений σxx дилатационной нити в упругом клине с углом раствора: 180° (а), 360° (б) и в бесконечной однородной упругой среде (в). Напряжения даны в единицах α. Прямой штриховой линией на карте (б) показан разрез. Зеленым кружком отмечено положение нити.
14/20

## Slide 20
а
б
в
Карты напряжений σyy дилатационной нити в упругом клине с углом раствора: 180° (а), 360° (б) и в бесконечной однородной упругой среде (в). Напряжения даны в единицах α. Прямой пунктирной линией на карте (а) показана граница клина. Зеленым кружком отмечено положение нити.
15/20

## Slide 21
а
б
в
Карты напряжений σxy дилатационной нити в упругом клине с углом раствора: 180° (а), 360° (б) и в бесконечной однородной упругой среде (в). Напряжения даны в единицах α. Зеленым кружком отмечено положение нити.
16/20

## Slide 22
а
б
в
Карты напряжений σzz дилатационной нити в упругом клине с углом раствора: 180° (а), 360° (б) и в бесконечной однородной упругой среде (в). Напряжения даны в единицах α. Прямой пунктирной линией на карте (а) показана граница клина. Прямой штриховой линией на карте (б) показан разрез. Зеленым кружком отмечено положение нити.
17/20

## Slide 23
Карты напряжений дилатационного включения в виде бесконечного цилиндра с поперечным сечением в форме кольцевого сектора в бесконечной упругой среде без свободных поверхностей. (а) σrr, (б) σφφ, (в) σrφ, (г) σzz. Напряжения даны в единицах α. Зеленой фигурой отмечено положение включения.
18/20
σrr
σφφ
σrφ
σzz

## Slide 24
Опубликована статья:
Zh.V. Gudkina, M.Yu. Gutkin, S.A. Krasnitckii, T.S. Argunova. The misfit stresses of dilatation line in semiconductor nanoheterostructures with angular boundaries. Journal of Physics: Conference Series, 2020, Vol. 1695, No. 1, Art. No. 012014 (4 pages).
Результаты работы доложены на 7 конференциях:
«Международная зимняя школа-конференция по физике полупроводников – 2020». Зеленогорск. 2020 г.
Saint Petersburg OPEN 2020. Санкт-Петербург, 2021 г.
APM 2020, Saint Petersburg, 2020 г.
22 всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто– и наноэлектронике, Санкт-Петербург, 2020 г.
СПФКС-21, Екатеринбург, 2021 г.; получен Диплом за лучший стендовый доклад.
II Международная конференция «Физика конденсированных состояний», посвященная 90-летию со дня рождения академика Ю.А. Осипьяна (1931-2008); г. Черноголовка, 2021 г.
APM-21, Saint Petersburg, 2021 г.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №19-29-12041 (руководитель – к.ф.-м.н. Т. С. Аргунова).
19/20
Список публикаций на тему ВКР

## Slide 25
Получены аналитические выражения в пространстве Меллина для полей напряжений дилатационной нити в клине с произвольным углом раствора. В случае углов раствора 180° и 360° аналитически найдено обратное преобразование Меллина и в явном виде выписаны ненулевые компоненты тензора напряжений нити.
Найденное решение удовлетворяет уравнениям равновесия и граничным условиям на свободных поверхностях клиновидного тела.
Свободные поверхности сильно искажают распределение поля напряжений.
В общем виде получено решение для дилатационного включения в виде бесконечного цилиндра с поперечным сечением в форме кольцевого сектора.
Полученные в работе решения можно использовать для разработки теоретических моделей напряжений несоответствия в композитных нанопроволоках типа «ядро-оболочка» с ограненными межфазной границей и поверхностью оболочки.
Спасибо за внимание!
20/20
Основные результаты