## Slide 1
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА
Реинжиниринг и разработка демонстратора цифрового двойника второй стадии обтекателя беспилотного летательного аппарата
Выполнила
студентка гр. 3631503/70302 Д. К. Погосян
Руководитель
Доцент, кандидат технических наук О. В. Антонова
Соруководитель
ведущий инженер Центра НТИ
кандидат технических наук
П. А. Гаврилов
Санкт-Петербург
2021

## Slide 2
Цель работы
Цель работы- разработка демонстратора технологии цифрового двойника второй стадии на примере обтекателя беспилотного летательного аппарата Гепард.
В ходе работы будет проводиться:
Модальный расчёт исходного композитного обтекателя
Подбор толщины дюралюминиевого обтекателя вследствие сравнения с собственными частотами обтекателя из композитного материала.
Моделирование процесса штамповки обтекателя.
Перенос толщин и НДС обтекателя на исходную геометрию модели.
Сравнение штампованного обтекателя и обтекателя без учета процесса производства
2/13

## Slide 3
Свойства материалов рассматриваемых обтекателей:
Стеклоткань T-10-14 | 
Е1, МПа | 45000
Е2, МПа | 30000
 | 1800
 | 0.3
G12, МПа | 3000
G1z, МПа | 3000
G2z, МПа | 3000
Стеклоткань T-10-14 | 
Е1, МПа | 45000
Е2, МПа | 30000
 | 1800
 | 0.3
G12, МПа | 3000
G1z, МПа | 3000
G2z, МПа | 3000
Стеклоткань Aeroglass 110 | 
Е1, МПа | 45000
Е2, МПа | 30000
 | 1100
 | 0.3
G12, МПа | 3000
G1z, МПа | 3000
G2z, МПа | 3000
Стеклоткань Aeroglass 110 | 
Е1, МПа | 45000
Е2, МПа | 30000
 | 1100
 | 0.3
G12, МПа | 3000
G1z, МПа | 3000
G2z, МПа | 3000
Пенопласт ПВХ-115 | 
Е, МПа | 45000
 | 115
 | 0.1
Пенопласт ПВХ-115 | 
Е, МПа | 45000
 | 115
 | 0.1
Дюралюминий Д16Т | 
Е, МПа | 72000
 | 2800
 | 0.3
, МПа | 290
Дюралюминий Д16Т | 
Е, МПа | 72000
 | 2800
 | 0.3
 | 290
Число конечных элементов | Число узлов | Количество точек интегрирования в каждом элементе
8578 | 8731 | 5
Конечно-элементная модель обтекателя
Граничные условия
Расположение слоёв композитного обтекателя:
Модальный расчёт обтекателя. Постановка задачи
Характерный размер элемента 5мм
3/13

## Slide 4
Результаты модального расчёта
Номер частоты | КМ, Гц | Д16Т, Гц Т=0.5мм | Д16Т, Гц Т=0.8мм | Д16Т, Гц Т=1.0мм | Д16Т, Гц Т=1.2мм
1 | 117.19 | 111.42 | 160.98 | 184.72 | 205.40
2 | 177.43 | 142.97 | 215.88 | 257.39 | 296.29
3 | 227.94 | 239.67 | 345.88 | 394.22 | 421.35
4 | 242.64 | 284.01 | 364.26 | 409.64 | 471.25
5 | 296.33 | 337.49 | 474.49 | 558.76 | 641.16
Собственные частоты обтекателей:
КМ обтекатель
Д16Т T=0.5мм
Д16Т T=0.8мм
Д16Т T=1.2мм
Д16Т T=1.0мм
4/13

## Slide 5: Конечно-элементное моделирование процесса штамповки тестовой модели.
Контактное взаимодействие:
односторонний тип контакта
Рассматривается холодная листовая штамповка закреплённой по краям круглой дюралюминиевой пластины жёстким стальным пуансоном:
В процессе штамповки участвуют:
• Пуансон диметром 36мм и скоростью 0.5м/c
• Заготовка диаметром 100мм и толщиной 1мм
• Прижим для предотвращения складчатости
• Матрица, зафиксированная в пространстве
Алгоритм адаптивного перестроения сетки:
где
- радиус-вектор узла i на n -м временном слое,
- множество номеров соседних узлов для узла i,
- узловые значения адаптационной функции,
- параметр релаксации.
Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу
Пластические деформации

## Slide 6
1
1
2
3
Конечно-элементное моделирование процесса штамповки обтекателя беспилотного летательного аппарата
Неудачный вариант штамповки:
Успешный вариант штамповки:
В процессе штамповки участвуют:
1-пуансон со скоростью 1м/c
2-заготовка толщиной 0.5мм
3-прижим для уменьшения складчатости
4-фиксированная матрица
Основные различия:
• Штамповка половины обтекателя
• Наклон в плоскости сечения 20
Результат:
• Разрыв материала по центру детали
Основные различия:
• Штамповка с учётом симметрии
• Наклон в плоскости сечения 5
Результат:
• Штампованная деталь, готовая к вырезанию из заготовки
Распределение толщин
2
3
4
4
Напряжения по Мизесу
Напряжения по Мизесу
Распределение толщин
Кривые деформирования Д16Т для различных скоростей деформации
Модель материала заготовки:
Модель для моделирования изотропного и кинематического упрочнения пластичных материалов с возможностью включения эффектов скорости. Скорость деформации учитывается с использованием модели Купера и Саймондса
.
(1/с)
, определяемые из свойств рассматриваемого материала
6/13

## Slide 7
Перенос полей толщин и НДС обтекателя на исходную геометрию модели
Процесс включает в себя:
Написание скрипта на языке программирования Python для переноса и форматирования данных из выходного массива штамповки во входной формата “.key” для последующего применения в LS-DYNA.
Интерполирование данных на готовую КЭ модель обтекателя
Распределение толщин
Напряжения по Мизесу
Пластические деформации
7/13

## Slide 8
Сравнение обтекателей. Модальный расчёт
Номер частоты | КМ, Гц | Д16Т, Гц Т=0.5мм | Д16Т штампованный, Гц Т0.5мм
1 | 117.19 | 111.42 | 189.0
2 | 177.43 | 142.97 | 234.5
3 | 227.94 | 239.67 | 397.5
4 | 242.64 | 284.01 | 489.2
5 | 296.33 | 337.49 | 571.9
Номер частоты | КМ, Гц | Д16Т, Гц Т=0.5мм | 
1 | 117.19 | 111.42 | 189.0
2 | 177.43 | 142.97 | 234.5
3 | 227.94 | 239.67 | 397.5
4 | 242.64 | 284.01 | 489.2
5 | 296.33 | 337.49 | 571.9
КМ обтекатель
Д16Т T=0.5мм
Д16Т T0.5мм
штампованный
8/13

## Slide 9
Тесты на изгибную жёсткость
=1Н
Д16Т без учёта производства
Д16Т штампованный
КМ модель
9/13

## Slide 10
Тесты на крутильную жёсткость
=1Н
-
КМ модель
Д16Т без учёта производства
Д16Т штампованный
10/13

## Slide 11
 | Обтекатель из КМ | Обтекатель из Д16Т без учёта штамповки | Обтекатель из Д16Т с учётом штамповки
Изгибная жёсткость, | 754 | 348 | 33.5
Крутильная жёсткость, | 21739 | 20000 | 813
 | Обтекатель из КМ | Обтекатель из Д16Т без учёта штамповки | Обтекатель из Д16Т с учётом штамповки
 | 754 | 348 | 33.5
 | 21739 | 20000 | 813
Сравнение результатов. Вывод
Крутильная и изгибная жёсткости штампованной модели получились намного меньше, чем у имеющихся, что является весомой разницей и показывает, насколько мала из-за утонений и преднапряжённого состояния способность штампованного обтекателя сопротивляться деформациям от приложенных усилий по сравнению с исходными обтекателями. Также наблюдается ощутимая разница частот.
Отсюда следует вывод о необходимости учёта предыстории модели для её приближения к реально существующей, то есть создания её цифрового двойника второго типа.
11/13
Номер частоты | Обтекатель из КМ, Гц | Обтекатель из Д16Т без учёта штамповки, Гц Т=0.5мм | Обтекатель из Д16Т с учётом штамповки, Гц Т0.5мм
1 | 117.19 | 111.42 | 189.0
2 | 177.43 | 142.97 | 234.5
3 | 227.94 | 239.67 | 397.5
4 | 242.64 | 284.01 | 489.2
5 | 296.33 | 337.49 | 571.9
Номер частоты | Обтекатель из КМ, Гц | Обтекатель из Д16Т без учёта штамповки, Гц Т=0.5мм | 
1 | 117.19 | 111.42 | 189.0
2 | 177.43 | 142.97 | 234.5
3 | 227.94 | 239.67 | 397.5
4 | 242.64 | 284.01 | 489.2
5 | 296.33 | 337.49 | 571.9
Собственные частоты
Жёсткости на изгиб и кручение

## Slide 12
Заключение
В данной работе был разработан демонстратор технологии цифрового двойника второй стадии дюралюминиевого обтекателя БПЛА Гепард и была проведена оценка его прочностных характеристик вследствие листовой штамповки.
В результате:
• был проведён подбор толщины дюралюминиевого обтекателя на основе сравнительного модального анализа
• было выполнено конечно-элементное моделирование процессов штамповки тестовой модели и модели обтекателя
• были получены и перенесены на исходную модель поля толщин и НДС для дальнейшего рассмотрения
• была осуществлена оценка частот и жесткостей в сравнении с исходным композитным обтекателем и дюралюминиевым без учёта производства.
• были приобретены навыки работы с пре- (ANSA) и постпроцессором (META) BETA CAE Systems, а также освоены постановки задач в системах КЭ анализа LS-DYNA и NASTRAN.
12/13

## Slide 13
Спасибо за внимание!