## Slide 1: Исследование устойчивости круглой пластины, претерпевающей фазовое превращение
Магистерская дипломная работа
Выполнила
студентка гр. 3641503/90801 А.В. Капустина
Руководитель
Профессор ВШМПУ,
д-р физ.-мат. наук А.Б. Фрейдин

## Slide 2: Актуальность задачи
Потребность в материалах, реагирующих на внешние воздействия заданным образом
Материалы с эффектом памяти формы (МПФ) активно применяются на практике и исследованию их свойств посвящено многих современных работ
При деформировании МПФ возможно мартенситное фазовое превращение части материала
При фазовом переходе меняются упругие модули, возникает деформация превращения
Рис.1. Схема Бейна превращения аустенита в мартенсит1
Г.Ц.К. решетка аустенита ОЦК решетка мартенсита
Notes: Добавить ссылки

## Slide 3
Проблемы устойчивости в задачах с фазовыми превращениями
Устойчивость положения межфазной границы
Исследована в работах В.А. Еремеева, А.Б. Фрейдина, Л.Л. Шариповой и др.
Для случая сферической и осевой симметрии показано, что межфазная граница устойчива, если материал внутренней фазы имеет больший модуль сдвига, чем материал внешней фазы.
Устойчивость элемента конструкции
При возможно появление областей сжимающих напряжений возможна потеря устойчивости плоского элемента конструкции.
Исследование устойчивости тонкой пластины, претерпевающей фазовое превращение
+
-
+
-

## Slide 4: Постановка задачи
Рис. 3 Зависимость свободной энергии Гельмгольца от деформации
Рис 2. Внешний вид пластины и граничные условия
По внешнему краю:
Шарнирное опирание
Фиксированные радиальные перемещения
Область новой фазы находится в центре ()
Поиск термодинамически равновесного двухфазного решения с осевой симметрией.
Два линейно-упругих материала
+
-
(1)

## Slide 5: Цель работы – анализ устойчивости пластины, претерпевающей фазовое превращение. Задачи:
I. Для круговой пластины при плоском напряженном состоянии
Нахождение напряжений и деформаций при заданном радиусе области новой фазы
Определение термодинамически равновесного радиуса области новой фазы в зависимости от внешней деформации
II. Исследование устойчивости пластины, претерпевающей фазовое превращение
Аналитическая оценка момента потери устойчивости в зависимости от параметров пластины
Численное моделирование потери устойчивости пластины в Ansys

## Slide 6: Плоское напряженное состояние
Уравнения равновесия в терминах перемещений (уравнение Ламе)
Определение свободных констант из условий сшивания и граничных условий:
– все константы материала
(2)
(4)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

## Slide 7: Равновесный радиус и напряжения во внутренней области
Уравнение равновесия на межфазной границе
В результате преобразований может быть записано следующим образом
где тензор податливости материала,
тензор, характеризующий неоднородность в материале из-за наличия включения, тензор определяется как
где
(13)
(14)
(15)
*См, например, Freidin A. B. On new phase inclusions in elastic solids //ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik: Applied Mathematics and Mechanics. – 2007. – Т. 87. – №. 2. – С. 102-116.

## Slide 8: Равновесный радиус и напряжения во внутренней области
В выражении (14) все компоненты могут быть выражены через константы материала и - плоский круговой тензор. Выразим компоненты из (14) через параметры материала:
В силу термодинамического условия равновесия радиус включения подстраивается под внешнее поле так, что являются постоянной для данного материала величиной, не зависящей от радиуса включения. Выразим через напряжения внутренней области (из уравнения (12))
Выразим радиус включения из определения константы (11)
Где , .
(16)
(17)
(18)

## Slide 9: Определение радиуса включения
Численные параметры материалов, использованные для иллюстрации результатов:
ГПа
Напряжения в области новой фазы

## Slide 10: Радиальные и окружные напряжения (при )

## Slide 11: Напряжения на внешней границе диска в процессе деформирования

## Slide 12: Оценка момента потери устойчивости
Потеря устойчивости круглой однородной пластины, защемленной по контуру (а)
Для шарнирно опертой пластины (б)
Для внутренней области составной пластины постоянно, а значит заранее известно. Из формул (19, 20) можно найти верхнюю и нижнюю оценку момента потери устойчивости.
а) Защемление и б) шарнирное закрепление пластинки
а)
б)
(19)
(20)
*См, например, Вольмир А. С. УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. – 2019.

## Slide 13: 3. Оценка момента потери устойчивости
Исходя из оценок
А
Б
В

## Slide 14: 4. Численное моделирование потери устойчивости
известно из решения задачи о равновесной границе.
моделируется при помощи температурного расширения
Пластине дается возмущение - начальный прогиб мм ()
Толщина пластины подбирается так, чтобы произошла потеря устойчивости
Проведено дополнительное исследование влияния начального прогиба

## Slide 15: Построение модели
Используемая для расчётов сетка,
Проведено дополнительное исследование влияния размера элемента сетки на сходимость результата

## Slide 16: Поле перемещений после потери устойчивости
А)
Б)

## Slide 17: Результаты численного моделирования
А
Б
В
Б
В
А

## Slide 18: Анализ результатов моделирования

## Slide 19: Выводы
В постановке плоского напряженного состояния исследована задача о фазовом превращении круглой пластины:
Найдены равновесный радиус включения новой фазы в зависимости от перемещения границ пластины.
Показано, что напряжения во внутренней области равновесной новой фазы являются постоянными и зависят только от свойств материала.
Получены аналитические оценки снизу и сверху для внешних деформаций в момент потери устойчивости пластины по потере устойчивости плоского состояния области новой фазы.
Проведено численное моделирование потери устойчивости пластины, претерпевающей локализованное фазовое превращение. Процедура позволяет установить момент потери устойчивости в зависимости от модулей упругости фаз, энергетического параметра и толщины пластины.

## Slide 20
Влияние начального прогиба на процесс потери устойчивости пластины при постепенном увеличении деформации превращения

## Slide 21: Анализ результатов численного моделирования