## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОУСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ
Профиль подготовки 15.03.03_03
«Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»
Лукинский Д.В.
Научный руководитель: Семёнов А.С.
Ассистент: Грищенко А.И.
Санкт-Петербург, 2021
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа механики и процессов управления

## Slide 2
Содержание
Введение
Экспериментальное определение
Модели материала
Расчётное определение
Критерий ТУ разрушения
Меры деформации
Метод определения параметра
Метод для разных мер деформации
Выводы

## Slide 3
Введение
Цель: выработка метода оценки параметров деформационного критерия термоусталостного разрушения и выбор эквивалентной меры деформации.

## Slide 4
Экспериментальное определение

## Slide 5
№п/п | Клеймо | Режим термоциклирования, °С | Длительность цикла, сек | ∆k, мкм | N, число циклов до разрушения
1 | 2с | 100-850 | 108 | 9 | 909
2 | 4 | 100-900 | 55 | 14 | 2420
3 | 10 | 100-900 | 58 | 12 | 2373
4 | 144 | 100-900 | 80 | 10 | 689
5 | 6с | 150-900 | 111 | 10 | 389
6 | 43 | 150-900 | 77 | 10 | 2069
7 | 45с | 150-900 | 80 | 10 | 1218
8 | 56 | 100-1000 | 70 | 12 | 73
9 | 141 | 100-1100 | 114 | - | 24
10 | 47 | 250-1000 | 58 | 7 | 602
11 | 410 | 500-1000 | 39 | 9 | 768
12 | 46 | 500-1000 | 22 | 8 | 746
13 | 412 | 700-1000 | 13 | 7 | 5391
14 | 45 | 500-1000 | 24 | 13 | 1345
15 | 7с | 500-1000 | 49 | 8 | 2760

## Slide 6
Модель материала
Упруго-пластическая модель:

## Slide 7
Расчётное определение
Число элементов модели | Число узлов модели | Число степеней свободы модели
364 | 2263 | 6789

## Slide 8
Критерий ТУ разрушения

## Slide 9
Меры деформации

## Slide 10
Конечно-элементный расчёт

## Slide 11
Иллюстрации к расчёту, верификация
Расстояние между отпечатками, мм | ∆Kрасчет, μм | ∆Kэксп, μм
4 | 10.56 | 10
а) температуры, °С
б) осевые перемещения, мм
в) интенсивности пластических деформаций, МПа
г) интенсивности напряжений МПа

## Slide 12
Метод определения параметра
Режим | N | 
100-850 | 909 | 6,54E-02
100-900 | 689 | 7,25E-02
 | 2379 | 2,03E-01
 | 2420 | 2,07E-01
150-900 | 389 | 4,47E-02
 | 2069 | 1,56E-01
 | 1218 | 9,94E-02
100-1000 | 73 | 5,55E-02
100-1100 | 114 | 2,08E-01
250-1000 | 602 | 9,95E-02
500-1000 | 768 | 7,19E-02
500-1000 | 746 | 7,12E-02
500-1000 | 1345 | 9,00E-02
500-1000 | 2760 | 1,34E-01
700-1000 | 5391 | 2,21E-01
Режим | N | 
100-850 | 909 | 6,54E-02
100-900 | 689 | 7,25E-02
 | 2379 | 2,03E-01
 | 2420 | 2,07E-01
150-900 | 389 | 4,47E-02
 | 2069 | 1,56E-01
 | 1218 | 9,94E-02
100-1000 | 73 | 5,55E-02
100-1100 | 114 | 2,08E-01
250-1000 | 602 | 9,95E-02
500-1000 | 768 | 7,19E-02
500-1000 | 746 | 7,12E-02
500-1000 | 1345 | 9,00E-02
500-1000 | 2760 | 1,34E-01
700-1000 | 5391 | 2,21E-01

## Slide 14
Аппроксимации параметра
Способ аппроксимации | Среднеквадратическое отклонение N рассчитанного от экспериментального
как предельные пластические деформации | 3953
Константа | 1203
Линейная | 1213
Параболическая | 1215
Способ аппроксимации | Среднеквадратическое отклонение N рассчитанного от экспериментального
 | 3953
Константа | 1203
Линейная | 1213
Параболическая | 1215

## Slide 15
Сравнение различных мер деформации
Режим | N циклов |  |  |  | N среднее экспериментальное
 | Мера Треска | Мера Мизеса |  | Кристалло-графическая мера | 
100-850 | 1542 | 1148 | 2244 | 1856 | 909
100-900 | 1081 | 773 | 1667 | 1302 | 1829
150-900 | 1274 | 906 | 1987 | 1530 | 1225
100-1000 | 629 | 379 | 1055 | 719 | 73
100-1100 | 9 | 0 | 53 | 26 | 114
250-1000 | 681 | 362 | 1553 | 841 | 602
500-1000 | 1798 | 918 | 4778 | 2298 | 1404
700-1000 | 2283 | 1985 | 2366 | 2229 | 5391
Среднеквадр. отклонение от эксперимента | 1178 | 1288 | 1761 | 1252 | 
Режим | N циклов |  |  |  | N среднее экспериментальное
 | Мера Треска | Мера Мизеса |  | Кристалло-графическая мера | 
100-850 | 1542 | 1148 | 2244 | 1856 | 909
100-900 | 1081 | 773 | 1667 | 1302 | 1829
150-900 | 1274 | 906 | 1987 | 1530 | 1225
100-1000 | 629 | 379 | 1055 | 719 | 73
100-1100 | 9 | 0 | 53 | 26 | 114
250-1000 | 681 | 362 | 1553 | 841 | 602
500-1000 | 1798 | 918 | 4778 | 2298 | 1404
700-1000 | 2283 | 1985 | 2366 | 2229 | 5391
Среднеквадр. отклонение от эксперимента | 1178 | 1288 | 1761 | 1252 | 

## Slide 16
Выводы
Обработаны экспериментальные данные
Выполнено моделирование термоусталостных испытаний
Определён параметр
Выполнено сравнение различных мер деформации

## Slide 17
Спасибо за внимание!