## Slide 1: Метод отображения дислокационной субструктуры металлов по данным EBSD
Работа студента гр. 3641503/90601 Бурцева А.М.
Руководитель: д.ф.м.-н. А. А. Зисман

## Slide 2: EBSD метод (Electron backscattered diffraction)
Рис. 1. Дифракция обратно рассеяных электронов на основе сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).

## Slide 3: Преодоление ограничений традиционного EBSD метода
Ограничения. Доступная угловая точность не позволяет измерять разориентировки менее 1°. В сильно деформированных материалах с высокой плотностью дислокаций это ограничение усиливается.
Решение проблемы. При отображении не самих локальных ориентировок, но их градиента, т.е. кривизны кристалла, усиливает контраст именно в тех местах, где кривизна максимальна. В частности, становятся различны малоугловые границы и области с повышенной плотностью дислокаций, невидимые на обычных ориентационных картах. Это является результатом общего свойтсва дифференцирования – выделять области резкого изменения функции.

## Slide 4: Дифференецирование дискретных (EBSD) ориентировок
координатная матрица
матрица ориентировок
согласно работе [A. A. Zisman et al, 2016]
{R*K} от заданных дискретных {}, выражается как
где
{}
{}
Для разрешимости проблемы необходимо ввести
в рассмотрение трехмерные массивы:
Рис.3. Искусственое преобразование данных
Рис.2. Положение узлов сетки относительно лабораторной СК

## Slide 5: Отображение кривизны
В работе используются скалярные функции от K (два инварианта):
Для каждого узла в локальной области дифференцирования используется координатная матрица:
И матрица соответствующих ориентировок:
r1
Рис.4. Элементарный класер

## Slide 6
Данные сканирования, получаемые с прибора имеют структуру в виде «гармошки», в которой количество точек сканирования в нечетных строках превосходит количество в четных на 1. Для применения алгоритма было необходимо отбросить все лишние точки.
Предобработка EBSD данных
Рис.5. Виртуальная сетка из данных EBSD

## Slide 7
Дифференцирование в локальной области осуществляется вокруг центральной точки, обход точек, в которых происходит дифференцирование показано на рис. стрелками. Производя переход и дифференцируя в окрестности каждой центральной точки, можно получить кривизну всей исследуемой области, которая полностью замощена гексагональной сеткой.
Ход работы алгоритма
Рис.6. Ход работы алгоритма на гексагональной сетке

## Slide 8: Результаты (мартенсит)
Рис.7. Структура, полученная при охлажденнии 30 °С/c
Рис.8. Отображение кривизны (рад/микрон)

## Slide 9: Результаты (бейнит)
Рис.9. Структура, полученная при охлаждении 0.5 °С/с
Рис.10. Отображение кривизны (рад/микрон)

## Slide 10: Дилатометрия
Рис.11. Фото дилатометра в лаборатории
Рис. 12. Схема дилатометра

## Slide 11: Проверка алгоритма с помощью независимых дилатометрических данных
Рис.13. Ф
Доля мартенсита
Рис.14. – 15. Экспериментальные кривые, полученные в ходе эксперимента

## Slide 12
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что отображение кривизны (градиента ориентации) позволяет визуализировать субструктурные границы и участки с повышенной плотностью дислокаций, неразличимые при традиционном отображении ориентировок методом EBSD. Разработанный алгоритм позволяет напрямую работать с экспериментальными данными, также была осуществленна проверка результатов с помощью независимых дилатометрических данных. Проверка подтвердила работоспособность алгоритма отображения кривизны.

## Slide 13: Спасибо за внимание.