## Slide 1
Презентация бакалаврской работы по направлению 15.03.03
«Прикладная механика»
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА МАГНИТОСТРИКЦИИ В МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛАСТОМЕРАХ
Выполнил студент группы 3631503/70302
Руководитель, доцент, к.т.н.
Баранова А.А.
Немов А.С.
Санкт-Петербург
2021 г.

## Slide 2
Магнитореологические материалы , их свойства и состав
Основной особенностью магнитореологических материалов является способность изменять свои механические и реологические свойства при изменении условий среды или приложении внешних воздействий.
Одним из важных свойств магнитореологических эластомеров является магнитострикция.
2/11

## Slide 3
Исследовать основные эффекты влияния внешнего магнитного поля на механическое поведение магнитореологических эластомеров
Выполнить конечно-элементное решение задач магнитостатики и механики для представительного элемента объема магнитореологического композита, на основе которого продемонстрирован будет продемонстрирован эффект магнитострикции такого материала и эффект изменения его эффективных упругих характеристик
Цели работы
3/11

## Slide 4
Конечно-элементная модель эластомера, выбор основных размеров и материалов
A. Javili, G. Chatzigeorgiou, P. Steinmann: Computational homogenization in magneto-mechanics :International Journal of Solids and Structures ,2013 , 50
Конечно-элементная модель для задачи на иллюстрирование магнитореологического эффекта
Конечно-элементная модель для задачи на иллюстрирование магнитострикционного эффекта
Диаметр частицы 4 мкм, размер грани одной ячейки 10 мкм
4/11

## Slide 5
Свойства | Значение | Единицы измерения
Плотность | 1500 | кг/
Модуль Юнга | 53332 | Па
Коэффициент Пуассона | 0,49 | безразмерная величина
Относительная магнитная проницаемость | 1 | безразмерная величина
Свойства | Значение | Единицы измерения
Плотность | 1500 | 
Модуль Юнга | 53332 | Па
Коэффициент Пуассона | 0,49 | безразмерная величина
Относительная магнитная проницаемость | 1 | безразмерная величина
Механические и магнитные свойства материала Ecoflex™
Свойства | Значение | Единицы измерения
Плотность | 7870 | кг/
Модуль Юнга | 2,11* | Па
Коэффициент Пуассона | 0,29 | безразмерная величина
Относительная магнитная проницаемость | 5000 | безразмерная величина
Свойства | Значение | Единицы измерения
Плотность | 7870 | 
Модуль Юнга |  | Па
Коэффициент Пуассона | 0,29 | безразмерная величина
Относительная магнитная проницаемость | 5000 | безразмерная величина
Механические и магнитные свойства карбонильного железа
Свойства материалов, используемых в работе
5/11

## Slide 6
Задача магнитостатики Структурная механическая задача Результат
,
Х – 0 Тл, по оси Y- 1Тл, по оси Z- 0 Тл
Конечно-элементная постановка задачи на моделирование эффекта магнитострикции в эластомере
Итоговая усреднённая объемная деформация получилась равна около 4%
Bednarek. The giant magnetostriction in ferromagnetic composites within an elastomer matrix. Applied Physics A: Materials Science & Processing ;68(1), 63–67 1999г.
6/11

## Slide 7
x=0: uy= sx= sxz=0 y=0: ux=±ux0, sy= syz=0 z=0: uz= szx= szy=0 | x=a: uy= sx= sxz=0 y=b: ux=±ux0, sy= syz=0 z=c: uz= szx= szy=0
Постановка задачи
Конечно-элементная задача на сдвиг
Результаты решения задачи
= 19 371 Па
7/11

## Slide 8
Приложенные силовые и кинематичсекие
условия на модель эластомера
Суммарная плотность магнитного потока
в недеформированной конфигурации, Тл
Конечно- элементная постановка задачи для моделирования магнитореологического эффекта в эластомере
Суммарная плотность магнитного потока
при деформированной конфигурации, Тл
8/11

## Slide 9
Распределение касательных напряжений в плоскости XY
= 23 254 Па
Зависимости величины модуля сдвига от величины сдвиговой деформации для различных приложенных магнитных полей
Результаты решения задачи и их анализ
9/11

## Slide 10
Результаты решения задачи и их анализ
Зависимости средних касательных напряжений от величины
деформации сдвига
Зависимости средних касательных напряжений от величины
деформации сдвига
Mostafa Asadi Khanouki, Ramin Sedaghati *, Masoud Hemmatian . Experimental characterization and microscale modeling of isotropic and anisotropic magnetorheological elastomers. Composites Part B: Engineering, 2019г , 176,107311
10/11

## Slide 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было проведено конечно-элементное решение задачи для демонстрации магнитострикционного эффекта.
Была смоделирована задача для получения магнитореоологического эффекта. Было получено увеличение модуля сдвига, качественно и количественно приближенное к результатам статьи на основе которой проводились исследования.
11/11