## Slide 1
Анализ длительной прочности напорных труб из полиэтилена повышенной термостойкости с армированием кевларовой нитью
Работа студента гр.3631503/70302 Сватковского А.И.
Руководитель: к.ф.-м.н., доцент Семёнов А.С.
1.15

## Slide 2
Цели работы
1. Исследовать на предмет кратковременной и долговременной прочности труб из полиэтилена повышенной термостойкости и PE-RT тип II с армированием.
2.15
2. Будут решаться такие задачи: получение аналитического решение для труб с армированием, получение численного решения с помощью ANSYS, построение номограммы и аппроксимации длительной прочности, получение зависимости окружных напряжений от местоположения кевларовой нити.

## Slide 3
Аппроксимация кривых длительной прочности для полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип 2 марки Hostalen 4731b
Рисунок 1.1 Данные из DIN EN ISO 15875-2:2004.
Рисунок 1.2 Аппроксимация кривых длительной прочности.
A | -252.0882 | lg(ч)
B | -68217.06 | K lg(ч) / lg(МПа)
C | 105350.4 | K lg(ч)
D | 136.0416 | lg(ч)/ lg(МПа)
3.15

## Slide 4
№ п/п | труба | Наружный диаметр. dn. мм | Внутренний диаметр. di . мм | Толщина стенки. en . мм | Толщина укрывочного слоя, t. мм | SDR (
3.3 | Тип 36 | 45 | 38.8 | 6.2 | 1 | 7.4
3.1 | Тип 110 | 110 | 85,4 | 12,3 | 1,5 | 9
3.2 | Тип 225 | 225 | 184,0 | 20,5 | 2,0 | 11
№ п/п | труба | Наружный диаметр. dn. мм | Внутренний диаметр. di . мм | Толщина стенки. en . мм | Толщина укрывочного слоя, t. мм | 
3.3 | Тип 36 | 45 | 38.8 | 6.2 | 1 | 7.4
3.1 | Тип 110 | 110 | 85,4 | 12,3 | 1,5 | 9
3.2 | Тип 225 | 225 | 184,0 | 20,5 | 2,0 | 11
Геометрические характеристики труб и нити
Кевларовая нить | 
Угол наклона нити | 54 44
Количество нитей оплетки по каждому из направлений | 24
Количество продольных нитей | 5
Таблица 1 — Трубы
Таблица 2 — Нить
4.15

## Slide 5
Аналитическое решение для трубы с армированием.
Граничные условия
Рисунок 1.3 — Переход от слоя, содержащего армирующие кевларовые нити к гомогенному слою.
Решение в общем виде
5.15

## Slide 6
Характеристики материалов
Температура | PE-RT тип II |  | Кевларовая нить | 
 | E, [МПа] | v, [-] | E, [МПа] | v, [-]
50 | 412,18 | 0,3 | 70500 | 0,3
60 | 250,02 |  |  | 
70 | 87,87 |  |  | 
80 | 81,25 |  |  | 
90 | 74,63 |  |  | 
95 | 71,33 |  |  | 
100 | 59,89 |  |  | 
110 | 37,03 |  |  | 
115 | 25,59 |  |  | 
Таблица 3 — Используемые в расчётах свойства материалов
6.15

## Slide 7
Трехмерная постановка
a) б)
Рисунок 1.4 — КЭ модель трубы тип 75: труба а); армирующий слой б)
7.15
К внутренней поверхности трубы прикладывалось давление , равное 1 МПа. Торцы участка закреплены в осевом направлении (Uz = 0). На боковых сечениях = ±30о задано условие циклической симметрии, заключающиеся в равенстве перемещений симметричных узлов сечений. Один угол закреплен по углам для запрета твердотельных перемещений.

## Slide 8
Оболочечно-стержневая постановка
а) б) Рисунок 1.5 — КЭ модель трубы тип 75: труба а); армирующий слой б)
8.15
К внутренней поверхности трубы прикладывалось давление , равное 1 МПа. Длина рассматриваемого участка трубы соответствует одному полному витку армирующей нити. К торцам рассматриваемого участка применялись условия периодичности, заключающиеся в равенстве перемещений симметричных узлов, лежащих на торцах участка.

## Slide 9
Результаты расчетов для трехмерной постановки
Рисунок 1.6 — Окружные напряжения в матрице трубы тип 36, при температуре 95оС.
Рисунок 1.7 — Окружные напряжения в матрице трубы тип 36, при температуре 95оС
9.15

## Slide 10
Результаты расчетов для оболочечно-стержневой постановки
Рисунок 1.8 — Окружные напряжения в матрице трубы тип 36, изготовленной из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип 2 марки Hostalen 4731b при температуре 50оС.
Справа представлены результаты для труб тип 36, 225, 110 соответственно
10.15

## Slide 11
Сравнение результатов численного и аналитического решения
 | Аналитическое решение | КЭ решение
sj, МПа | 2,19 | 1,91
Таблица 4 — Сравнение аналитического и КЭ решения
11.15

## Slide 12
Номограммы длительной прочности
Рисунок 1.9 — Эталонный график длительной прочности для трубы тип 36, при температуре 50 °С.
Рисунок 1.10 — Эталонный график длительной прочности для трубы тип 36, при температуре 70 °С.
Рисунок 1.11 — Эталонный график длительной прочности для трубы тип 36, при температуре 95 °С.
Рисунок 1.12 — Эталонный график длительной прочности для трубы тип 36, при температуре 115 °С.
12.15

## Slide 13
Зависимость окружных напряжений от местоположения нити
Рисунок 1.13 — Зависимость окружных напряжений от расстояния нити до внутреннего радиуса.
13.15

## Slide 14
Результаты экспериментов
14.15

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
15.15